62x-0029 HD Solo PUR

HD Solo PUR je vícevrstvý 2K lak určený pro nejširší použití při povrchové úpravě vnitřního vybavení a schodů. Vyznačuje se výbornou brousitelností, rozlivem, snadným zpracováním a vytváří světlustálý nežloutnoucí povrch. Povrch je pružný s vysokou odolností proti oděru a chemickým látkám. Lak je možno použít i pro přelakování bílých ploch, nebo chemicky běleného dřeva.

| Příklady použití | Lak se používá jako základní a vrchní nátěr. Po zaschnutí se provádí mezibrus brusným papírem o hrubosti P320. Natužená směs je zpracovatelná 24 hodin. Příklad systému nátěru masivu: 2 x 623 – 0029 HD Solo Pur |
| --- | --- |

Technické údaje:

| Tužení: | 10:1 s tužidlem HD PUR-CRYL Härter 600-0626 . |
| --- | --- |
| Ředění: | Zpravidla 5 – 10 % HD Verdünnung 960-0102. |
| Spotřeba: | V závislosti na podkladu cca. 120-150 g/m2 v jedné vrstvě. |
| Způsob aplikace | Stříkáním kelímkovou pistolí, airless, airmix. |
| Doba schnutí | Suchý proti prachu : po cca 30-40 minutách Brousitelný : po cca 2 hodinách Stohovatelný : po cca 24 hodinách Údaje platí při standardním klimatu 20/65. |
| Viskozita | 25 s DIN 4 |
| Čištění pracovních přístrojů | Ihned po použití vyčistit mycím ředidlem HD Reinigungsverdünnung 911-0000. Zbytky částečně zaschnlých barev na stříkacích zařízeních lze odstranit speciálním čističem HD Pistolenreiniger 990-0748. |
| Skladování a přeprava | Skladovatelný minimálně 1 rok. |
| Zkušební normy | DIN 68861 část 1 odolnost vůči chemickým látkám DIN 4102 B1 nehořlavý DIN EN 71 část 1 výrobek je vhodný pro dětské hračky Neobsahuje fofmaldehyd a těžké kovy. |
| Upozornění | Veškeré uvedené doby schnutí platí při pokojové teplotě 20°C a při relativní vlhkosti vzduchu 65%. Zajistěte dostatečnou ventilaci a odvětrání. Laky PUR je nutno po přebroušení a odstranění prachu ihned přelakovat. Před použitím řádně promíchejte. Vždy proveďte zkušební nástřik. |
| Balení | 30 litrů 5 litrů |