71x-0001 HD Aqua TOP

HD Aqua TOP je vícevrstvý vodou ředitelný 1K lak na bázi polyuretanu a krylátové disperze určený pro nejširší použití při povrchové úpravě nábytku a vnitřního vybavení. Po zaschnutí dosahuje téměř stejných vlastností, jaké mají 2K PUR laky na bázi rozpouštědel. Vyznačuje se výbornou brousitelností, rozlivem, snadným zpracováním. Povrch je pružný s vysokou přilnavostí a odolností proti oděru.

| Příklady použití | Lak se používá jako základní a vrchní nátěr. Po zaschnutí se provádí mezibrus brusným papírem o hrubosti P320. Příklad systému nátěru masivu: 2 x 71x – 0001 HD Aqua TOP |
| --- | --- |

Technické údaje:

| Tužení: | Lak se nanáší ve většině případech bez dalších přísad. Pro zlepšení chemické odolnosti lze přidat 2% zesíťovače HD Hydro Vernetzer 990-0791. Pro vytvoření izolačních vlastností lze přidat 10% tužidla HD Aqua Härter 760-0005. |
| --- | --- |
| Ředění: | Možno ředit HD Aqua Verdünnung 970-0001. |
| Spotřeba: | V závislosti na podkladu cca. 100 g/m2 v jedné vrstvě. |
| Způsob aplikace | Stříkáním kelímkovou pistolí, airless, airmix. |
| Doba schnutí | Suchý proti prachu : po cca 30-40 minutách Brousitelný : po cca 2 hodinách Údaje platí při standardním klimatu 20/65. |
| Viskozita | 120 s DIN 4 |
| Čištění pracovních přístrojů | Ihned po použití vyčistit vodou. |
| Skladování a přeprava | Skladovatelný minimálně 1 rok. Chraňte před mrazem |
| Zkušební normy | DIN 68861 část 1 odolnost vůči chemickým látkám DIN V 53160 – 1,2 odolnost proti slinám DIN EN 71 část 3 výrobek je vhodný pro dětské hračky Neobsahuje fofmaldehyd a těžké kovy. |
| Upozornění | Veškeré uvedené doby schnutí platí při pokojové teplotě 20°C a při relativní vlhkosti vzduchu 65%. Zajistěte dostatečnou ventilaci a odvětrání. Lak je nutno po přebroušení a odstranění prachu ihned přelakovat. Před použitím řádně promíchejte. Vždy proveďte zkušební nástřik. |
| Balení | 25 kg 5 kg |