6103-0660 HD PUR Treppensiegel

HD PUR Treppensiegel je 2K vícevrstvý lak určený pro povrchovou úpravu schodů, nábytku a vnitřního vybavení. Vyznačuje se vysokou plnivostí, tvrdostí, pružností a rychlým schnutím. Vhodný zejména pro lakování ploch s vyšším stupněm namáhání.

| Příklady použití | Lak se používá jako základní a vrchní nátěr. Po zaschnutí první vrstvy se provádí mezibrus brusným papírem o hrubosti P240 - P320. Příklad systému nátěru masivu: 2 x 6103 – 0660 HD PUR Treppensiegel |
| --- | --- |

Technické údaje:

| Tužení: | 10 :1 s tužidlem HD PUR-CRYL Härter 600-0626 . |
| --- | --- |
| Ředění: | Zpravidla 5 – 10 % HD Verdünnung 960-0102. |
| Spotřeba: | V závislosti na podkladu cca. 120-150 g/m2 v jedné vrstvě. |
| Způsob aplikace | Stříkáním kelímkovou pistolí, airless, airmix. |
| Doba schnutí | Suchý proti prachu : po cca 30-40 minutách Brousitelný : po cca 2 hodinách Stohovatelný : po cca 24 hodinách Údaje platí při standardním klimatu 20/65. |
| Viskozita | 26 s DIN 4 |
| Čištění pracovních přístrojů | Ihned po použití vyčistit mycím ředidlem HD Reinigungsverdünnung 911-0000. Zbytky částečně zaschnlých barev na stříkacích zařízeních lze odstranit speciálním čističem HD Pistolenreiniger 990-0748. |
| Skladování a přeprava | Skladovatelný minimálně 1 rok. |
| Zkušební normy | DIN 68861 – 1 1B |
| Upozornění | Veškeré uvedené doby schnutí platí při pokojové teplotě 20°C a při relativní vlhkosti vzduchu 65%. Zajistěte dostatečnou ventilaci a odvětrání. Laky PUR je nutno po přebroušení a odstranění prachu ihned přelakovat. Před použitím řádně promíchejte. Vždy proveďte zkušební nástřik. |
| Balení | 30 litrů 5 litrů |